СПЕЦИФИКАЦИЯ

на алкалиновый элемент питания LR03 / ААА

1. ТИПОРАЗМЕР:								     LR03 / AAA

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

2-1. Номинальное напряжение                                                                                                1,5В

2-2. Напряжение открытой цепи                                                                                  1,5 – 1,65В

2-3. Вес                                                                                                                                 12 ± 1 г
2-4. Время хранения									       36 месяцев
2-5. Содержание металлов

Ртуть (Hg)									<1мкг/г

Кадмий (Cd)								          <20мкг/г

Свинец (Pb)								          <40мкг/г

2-6. Размеры

Диаметр								              9,5 – 10,5 мм                                                                                                    
                   Длина			 				                        43,3 – 44,5 мм                                                 
2-7. Температура хранения (рекомендуется) 					не более 45 *C                                                                                                   
2-8. Влажность                                                                                                         не более 75 %

4. ВНЕШНИЙ ВИД

Не должно быть таких дефектов, как деформация, трещины, пятна или вытекший электролит.

5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Разряд |
| --- |
| Тест | Результат |
| Нагрузка | Режим | Окончание |  |
| 5,1 Ом | 4мин в час, 8ч в день | 0,9 В | >145 мин |
| 24 Ом | 15сек в мин, 8ч в день | 1,0 В | > 14,5 ч |
| 10 Ом | 1ч в день | 0,9 В | >6 ч |
| 75 Ом | 4ч в день | 0,9 В | >50 ч |
| 600 мА | 10 сек в мин, 1ч в день | 0,9 В | >140 импульсов |

* Разряд производился при температуре 20 ± 2 *С и относительной влажности 60 ± 15 %

Количество образцов не менее 9 штук

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

| Тест | Кол-во | Условия | Метод | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устойчивость к переразряду | 9 | Температура 20 2 *С, влажность воздуха 60 ± 15 % | Элементы питания разряжались нагрузками от 5.1 до 75 Ом, а также импульсами 600мА до напряжения 0,6 В | Нет утечки. Нет деформации. |
| Устойчивость к экстремальным температурам | 40 | Температура : 70 *С, 4ч -> 20 *C, 4ч -> -20 *C, 2ч -> 20 *С, 4ч | Элементы питания 10 циклов подвергались температурам, указанным в условиях. Перерыв между фазами – 30 мин. | Нет утечки. Нет деформации. |
| Ускорение | 10 | В течение первых 3мс – 75g, максимальное ускорение 150g | Элемент питания подвергался ускорение по каждой из трех осей | Нет утечки. Нет деформации. |
| Вибрация | 10 | Амплитуда  0,8мм Частота 10 – 55 Гц Нарастание 1 Гц/мин Время вибрации 85 – 95 мин | Элемент питания подвергался вибрации по каждой из трех осей | Нет утечки. Нет деформации. |
| Короткое замыкание | 10 | Температура 20 2 *С, влажность воздуха 60 ± 15 % | Замыкание положительного и отрицательного выводов элемента питания в течение 24 часов | Нет утечки. Нет деформации. |

Рекомендации по обращению с алкалиновыми элементами питания

- Не разбирайте и не замыкайте элемент питания

- Не заряжайте алкалиновый элемент питания

- Не бросайте в огонь

- Не храните элементы питания вместе с металлическими предметами, которые могут замкнуть элемент питания

- Не используйте в одном устройстве элементы питания разных химических типов

- Не паяйте выводы элементов питания без специальной подотовки

- Не разряжайте элементы питания слишком большим током. Это может стать причиной нагрева и возгорания

- При установке и извлечении элементов питания из устройства, следуйте инструкции к данному устройству

- Извлекайте элементы питания из устройства, когда они не используются длительное время